| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 IDRIKO pozzetto | Fornitura e posa in opera di IDRIKO pozzetto acque reflue/ cameretta di disconnessione e d'ispezione sotterranea. | Fornitura e posa in opera di IDRIKO pozzetto acque reflue/cameretta di disconnessione e d'ispezione sotterranea per sollevamenti fognature bianche, nere o miste, mod. IDRIKO____ delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ da Mc.________ , prodotto in SERIE DICHIARATA dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in Cemento Armato Vibrato Fibrorinforzato con materiali certificati CE in classe di resistenza a compressione C45/55 - C50/60 N/mm², oppure in Calcestruzzo Autocompattante SCC (Self Compacting Concrete) addittivato di silica fume (fumo di silice o microsilice) in classe di resistenza a compressione C45/55 - C50/60 - C60/75 N/mm², conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA3 (Ambiente chimicamente fortemente aggressivo), cemento AA.R.S. conforme alla Norma UNI 9156 classificato "ad altissima resistenza ai solfati" ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. |  |  |
| 02 Cop.10 | Lastra di copertura H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). |  |  |
| 03 Cop.15 | Lastra di copertura H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). |  |  |
| 04 Cop.20 | Lastra di copertura H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). |  |  |
| 05 Cop.25/30 | Lastra di copertura H=25/30 cm. | Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=25/30 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE E600-F900 (a richiesta). |  |  |
| 06 Fori | Esecuzione di fori in parete. | Esecuzione di n___ fori in parete da mm.___. |  |  |
| 07 Raccordi | Fornitura, montaggio di raccordi/ manicotti. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ raccordi/manicotti in pvc SN4 da mm.___. |  |  |
| 08 Tronchetti | Fornitura, montaggio di tronchetti. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ tronchetti a saldare in AISI 304 da mm./DN___. |  |  |
| 09 Manicotti | Fornitura, montaggio di manicotti. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ manicotti filettati in AISI 304 da mm./DN___. |  |  |
| 10 Chiusini | Fornitura, montaggio e sigillatura di chiusini. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ chiusini in ghisa sferoidale. |  |  |
| 11 Trasporto bilico | Trasporto con bilico. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 12 Trasporto motrice | Trasporto con motrice. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 13 Scarico gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |
| 14 Esclusioni | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... rutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 15 Ferri antigalleg. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiam. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. |  |  |
| 16 Guarnizioni acqua | Fornitura di guarnizioni flangiate per acqua. | Fornitura di n.____ guarnizioni flangiate a compressione per acqua in acciaio inossidabile, per collegamenti fra vasche, idonee alla sigillatura a tenuta idraulica fino a 5 bar di pressione, versione per carotatrice DN.____ e tubazione passante DN.____ in acciaio inox AISI 304, compreso nella fornitura tronchetto in acciaio inox AISI 304 (L=400 mm. circa, DN.___ ) da installare a vostra cura mediante chiave dinamometrica idonea. |  |  |
| 17 Guarnizioni acqua potabile | Fornitura di guarnizioni flangiate per acqua potabile. | Fornitura di n.____ guarnizioni flangiate a compressione per acqua potabile in acciaio inox AISI 304 L, per collegamenti fra vasche, idonee alla sigillatura a tenuta idraulica fino a 5 bar di pressione, versione per carotatrice DN.____ e tubazione passante DN.____ in acciaio inox AISI 304, compreso nella fornitura tronchetto in acciaio inox AISI 304 (L=400 mm. circa, DN.___ ) da installare a vostra cura mediante chiave dinamometrica idonea. |  |  |
| 18 Scala | Scala verticale a pioli in acciaio. | Scala verticale a pioli con profilo antisdrucciolevole realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 o 316. Tassellabile a parete, lunghezza a scelta. |  |  |
| 19 Gradini | Gradini per fissaggio a parete. | Gradini per scaletta alla marinara per fissaggio a parete, anima interna in acciaio inox AISI 304 e rivestimento esterno in polipropilene anticorrosivo. |  |  |
| 20 Maniglione | Maniglione di sicurezza. | Maniglione di sicurezza per la salita o la discesa in camerette sotterranee di ispezione o pozzetti stradali per condotte fognarie. |  |  |
| 21 Guarnizioni | Guarnizioni di tenuta a NORMA UNI-EN 681/1. | Guarnizioni di tenuta a NORMA UNI-EN 681/1 certificate per tubazioni circolari in cemento o plastica PVC, PEAD, realizzate con mescole SBR, NBR, CR, EPDM. |  |  |