| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Pozzetto Scolmatore | Fornitura e posa in opera di Pozzetto Scolmatore da Interrare. | Fornitura e posa in opera di Pozzetto Scolmatore da Interrare prodotto in SERIE DICHIARATA mod. SCOLM____ delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzato con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. Il Pozzetto Scolmatore viene fornito completo di: - n.1 foro di entrata DN____ ; - n.1 foro di uscita DN____ ; - n.1 foro di by-pass DN____ ; - setto/i di stramazzo tarati in c.a.v. sigillati a tenuta idraulica per la regolazione della portata (a richiesta); - lame regolabili in acciaio (a richiesta); - grigliatura in acciaio (a richiesta). |  |  |
| 02 Cop.10 | Lastra di copertura H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n.1 foro d'ispezione di luce utile cm.60x60 per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). |  |  |
| 03 Cop.15 | Lastra di copertura H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n.1 foro d'ispezione di luce utile cm.60x60 per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). |  |  |
| 04 Cop.20 | Lastra di copertura H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n.1 foro d'ispezione di luce utile cm.60x60 per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). |  |  |
| 05 Cop.25/30 | Lastra di copertura H=25/30 cm. | Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=25/30 cm. con n.1 foro d'ispezione di luce utile cm.60x60 per chiusini in ghisa CLASSE E600-F900 (a richiesta). |  |  |
| 06 Lame | Fornitura e montaggio di lame regolabili. | Fornitura e montaggio di lame regolabili in acciaio. |  |  |
| 07 Griglia | Fornitura e montaggio di griglia. | Fornitura e montaggio di griglia in acciaio. |  |  |
| 08 Fori | Esecuzione di fori in parete. | Esecuzione di n___ fori in parete da mm.___. |  |  |
| 09 Raccordi | Fornitura, montaggio di raccordi/manicotti. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ raccordi/manicotti in pvc SN4 da mm.___. |  |  |
| 10 Chiusini | Fornitura, montaggio di chiusini in ghisa. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ chiusini in ghisa sferoidale. |  |  |
| 11 Trasporto bilico | Trasporto con bilico ns vettore. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 12 Trasporto motrice | Trasporto con motrice ns vettore. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 13 Scarico gru | Scarico con gru facchini di portata idonea. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |
| 14 Esclusioni | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... rutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 15 Ferri antigalleg. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. |  |  |
| 16 Duresil EB | Trattamento delle pareti interne Duresil EB. | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere. |  |  |
| 17 Elastocolor pittura | Pittura elastomerica protettiva antifessurazione Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. |  |  |